Требования к показателям материалов, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара. Сведения о товарном знаке (при его наличии) | Конкретные показатели материалов, используемых при выполнении работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Смесь щебеночно-гравийно-песчаная С1 для устройства покрытия серповидного профиля | Смесь щебеночно-гравийно-песчаные для устройства покрытий серповидного профиля должна соответствовать требованиям ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ. Технические условия». Смеси щебеночно-гравийно-песчаные характеризуются: Зерновой состав * песчано-гравийной смеси, должен отвечать требования, указанным в табл. Номер смеси; Наиболь- ший размер зерен Д, мм; Полный остаток, % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм. 120; 80; 40; 20; 10; 5; 2,5; 0,63; 0,16; 0,05. Смеси для покрытий. С1; 40; 0; 0; 0-10; 20-40; 35-60; 45-70; 55-80; 70-90; 75-92; 80-93. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы должно быть не более 35%. Смеси должны содержать не менее 50% щебня* от массы частиц размером более 5 мм, входящих в состав смесей. Щебень и гравий, входящие в состав смесей, должны соответствовать: Марка по истираемости должна быть не ниже И3.* Марка по морозостойкости должна быть не менее F25* Марка по дробимости из осадочных пород должна быть не менее 400* Марка по дробимости из изверженных и метаморфических пород должна быть не менее 800* |